ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Коллегии

Евразийской экономической комиссии

от 22 сентября 2020 г. № 115

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**разновидностей алюминиевой ленты, в отношении которых**

**антидемпинговая мера не применяется**

1. Алюминиевая лента в рулонах, произведенная из марки   
сплава 5182 согласно ГОСТ 4784-2019 (EN 573-3), в состоянии   
поставки H48 согласно EN 485-2, шириной от 300 до 2000 мм включительно, толщиной более 0,2, но не более 0,35 мм, с пределом прочности на растяжение не менее 345 МПа, сплошного поперечного сечения (без тиснения, рифления, перфорации и иных способов изменения поперечного сечения), покрытая лаком с обеих сторон.

2. Алюминиевая лента в рулонах, произведенная из марки   
сплава 5182 согласно ГОСТ 4784-2019 (EN 573-3), в состоянии   
поставки H48 согласно EN 485-2, шириной от 30 до 100 мм включительно, толщиной более 0,2, но не более 0,35 мм, с пределом прочности на растяжение не менее 345 МПа, сплошного поперечного сечения (без тиснения, рифления, перфорации и иных способов изменения поперечного сечения), покрытая лаком с обеих сторон либо покрытая смазкой с обеих сторон.

3. Алюминиевая лента в рулонах, произведенная из марки   
сплава 3104 согласно ГОСТ 4784-2019 (EN 573-3), в состоянии   
поставки Н19 согласно EN 485-2, шириной от 1000 до 2000 мм включительно, толщиной более 0,2, но не более 0,4 мм, с пределом прочности на растяжение не менее 262 МПа, сплошного поперечного сечения (без тиснения, рифления, перфорации и иных способов изменения поперечного сечения), с глянцевой поверхностью с обеих сторон, покрытая смазкой с обеих сторон.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_